ООО Торговый дом «Авангард»

630001,  г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 2/2               сайт: http://www.ognezashita54.ru

Тел: 8(383) 246-08-38, 8-800-500-0138 e-mail:info@avangard-tdom.ru

_______________________________________________________________________________________

Огнезащитное вспучивающееся покрытие  для стальных конструкций на органической  основе               «FIREPROTECTION-S»

Огнезащитное вспучивающееся покрытие на органической основе.

Предназначено  для повышения предела огнестойкости стальных конструкций и сооружений промышленного и гражданского назначения ( ТЭЦ, ГРЭС,АЭС, ТРК и т.д.), в том числе и на объектах пищевой промышленности  ( вне  контактов с пищевыми продуктами), эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной средами, а также для наружных работ в условиях воздействия климатических факторов.

Обеспечивает предел огнестойкости стальных конструкций до 150 минут с приведенной толщиной металла 7,4 мм.

Базовый цвет - белый.  Поставляется готовой к применению. Перед применением необходимо хорошенько перемешать покрытие  в ведре по всему объему в течение 10 минут.

При нанесение огнезащитного  покрытия  на открытом воздухе необходимо применять покрывные материалы. Выбор покрывного материала зависит от условий эксплуатации покрытия.

Огнезащитное  покрытие «FIREPROTECTION-S» наносится методом безвоздушного распыления агрегатами высокого давления поршневого типа (180-250 бар) производства Graco или Wagner.

Допускается использовать кисть или валик при нанесении на небольших площадях и в труднодоступных местах.

| Приведенная толщина металла, мм | Огнезащитная эффективность, мин |
| --- | --- |
|  | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
|  | Толщина сухого слоя покрытия, мм (расход кг/м2),не менее |
| ≥ 3,4 | 0,72мм (1,00кг) | 1,15мм (1,61кг) |  |  | - |
| ≥ 5,8 | - |  | 1,10мм (1,54кг) | 1,90мм (2,66кг) | - |
| ≥ 7,4 | - |  |  |  | 2,99мм (4,18кг) |

Срок эксплуатации покрытия --- не менее 30 лет при соблюдении технологии нанесения покрытия.

Нанесение, транспортировка и хранение ---- в диапазоне температур от -25⁰С до +35⁰С.

Гарантийный срок хранения ---- 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранения герметичности тары.

Фасовка ----- металлические ведра 25кг.