«Кронос»

ИНН 6165183780                                                                                  Р/с 40702810700000018043

КПП 616501001                                                                                    К/с 30101810100000000762

ОГРН  1136165008671                                                                         ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

344018,  г. Ростов-на-Дону                                                                  в г. Ростов-на-Дону

пер. Буденновский д. 80,                                                                     БИК 046015762

корпус Литер А 2, кв.545

т. 8(863)256-26-28

тел. +7-903-406-26-28

______________________________________________________________________________________

Отдел снабжения

Уважаемые партнеры!

ООО «Кронос» г. Ростова-на-Дону специализируется на поставке высококачественных антикоррозийных и огнезащитных лакокрасочных материалов ведущих отечественных и зарубежных заводов-производителей, и предлагает Вам рассмотреть возможность закупки грунт-эмаль «KRONOS».

Описание:

Одноупаковочный, антикоррозионный материал на основе высокомолекулярного полимера и антикоррозийных добавок и присадок. Покрытие обеспечивает антикоррозийную защиту, металлических изделий, эксплуатируемых в различных климатических условиях.

Назначение и область применения:

Грунт-Эмаль по ржавчине «KRONOS», может применяться:

-как грунтовка под покрывные материалы в комплексной системе покрытий;

-и как самостоятельное покрытие.

Грунт-Эмаль по ржавчине «KRONOS», предназначена для защиты от коррозии стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях, всех макроклиматических районов.

Защищаемые объекты, металлические конструкции и изделия из углеродистых и малолегированных сталей.

Подготовка поверхности:

Первым этапом проводится очистка поверхности, от ржавчины, окалины, следов старой краски и придание шероховатости (предпочтительна обработка до степени очистки металла П.2 по ГОСТ 9.402-2004, в ряде случаев допускается обработка инструментами).

Поверхность перед окрашиванием обезжиривается (смесевыми органическими растворителями).

Нанесение:

Грунт-Эмаль по ржавчине «KRONOS», можно наносить в заводских и полевых условиях, при температурном диапазоне, от -25t до +40t градусов по Цельсию и относительной влажности до 80%.

Перед использованием, не требует предварительного грунтования.

Грунт-Эмаль по ржавчине «KRONOS», разбавляют до рабочей вязкости 25сек. (по ВЗ-246 с соплом 4мм), только растворителями КСИЛОЛ, СОЛЬВЕНТ либо «KRONOS» (рекомендуется).

Первый слой наносят не позднее, чем через 24 часа (если изделие находится в помещении) и 6 часов (если на открытом воздухе), после подготовки поверхности, без предварительного грунтования. Материал наносят кистью, валиком, методами безвоздушного и пневматического распыления. Острые углы и сварные швы, перед началом общей окраски прокрашивают кистью или валиком и дают высохнуть. Сушка естественная.

Если окраска проводится при низких температурах, необходимо соблюдать «Точку росы». Рекомендуется наносить не менее 2-х слоев Грунт-Эмаль по ржавчине «KRONOS».

Транспортирование и хранение:

Транспортирование и хранение по ГОСТ 9980.5.

Материал хранят в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей вдали от источников тепла.

Технические характеристики

Грунт-Эмаль по ржавчине «KRONOS»

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ПО ГОСТ | Результат анализа |
| --- | --- | --- |
| 1.Внешний вид пленки | После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой | Соотв. |
| 2.Массовая доля нелетучих веществ по ГОСТу 17537-72 метод 1 | Не более90 | 45 |
| 3.Степень перетира, мкм, не более | 90 | 40 |
| 4.Условия вязкости по ВЗ-4(сопло 4мм) при t(20) °С, не менее | 90-140 | 70.02 |
| 5.Время высыхания до степени 3 по ГОСТу 19007-73 не более | Не более 30 минут | Соотв. |
| 6.Адгезия пленки, баллы, не более | 2 | 2 |
| 7.Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее | 50 | 50 |
| 8.Плотность, г/см по ГОСТ 28513-90 (СТ СЭВ 6624-89) | Не менее 1,5 | 1.12 |
| 9.Эластичность покрытия при изгибе, мм по ГОСТ 6806-73 | Не более 20 | Соотв. |
| 10.Укрывистость сырого покрытия, г/м2 по ГОСТ 8784-75 метод 1 | Не более 20 | 95 |
| 11.Антикоррозионный пигмент, не менее | 12% | Соотв |

Требования безопасности:

Лакокрасочные материалы по ржавчине «KRONOS», является пожароопасным материалом. Покрытие не токсично и может применяться внутри служебных и жилых помещений. Лица связанные, с испытаниями и применением ЛКМ Грунт-Эмаль по ржавчине «KRONOS», должны соблюдать требования ГОСТ 12.4.103. Средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.068, средствами защиты органов дыхания по ГОСТ 17269.

Номенклатура реализуемой нами продукции также включает в себя эмали для разметки дорог; атмосферостойкие, термостойкие и химически стойкие эмали и лаки; водно-дисперсионные краски; огнезащитные эмали; шпатлевки, а также традиционные ЛКМ общего назначения.

Кроме того, специалисты компании ООО «Кронос» предлагают Вам готовые системы антикоррозийной защиты металлоконструкций на основе эпоксидных, полиуретановых, акриловых, алкид-уретановых и других пленкообразователей для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций и сооружений в различных отраслях промышленности.

С уважением,

Директор ООО «КРОНОС»                                                                        Морозов М.В.