| ЖИДКАЯ РЕЗИНА |
| --- |
| Тип | Акриловая гидроизоляция |
| Область применения и свойства | Для внутренних и наружных работ. Резиновая краска – экологический чистый продукт, обладающий уникальными гидроизоляционными и антикоррозионными свойствами. Отличается от классических красок и битумных материалов отсутствием неприятного запаха, коротким временем высыхания повышенной эластичностью, термостойкостью, адгезией (прилипанием) ко всем типам строительных и отделочных материалов: гипс, кирпич, бетон, газобетон, ДСП, ДВП, ГКЛ, СМЛ, фанера, рулонные отделочные и кровельные материалы, дерево (кроме силикона и полиэтилена). Устойчива к воздействию неблагоприятных факторов – ультрафиолета, низких и высоких температур, механическому истиранию, повышенной влажности, деформации подложки, растрескиванию основания. Области применения – гидроизоляция в строительстве, отделочные работы, покраска кровли, фундаментов, бассейнов, защита от коррозии металлов, ремонт и профилактика коррозии кузова автомобилей, окраска водного транспорта, влагобиозащита деревянных конструкций, шумоизоляция листового кровельного металла, финишная отделка для стационарных холодильных камер. Быстро высыхает, не меняет цвет, не имеет запаха, не капает, обладает антигрибковыми свойствами. Образуемое покрытие сохраняет высокую паропроницаемость в тонких слоях (до 1мм толщиной) и на горизонтальных поверхностях работает как мембрана. Рекомендована для окраски в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, торговых, учебных и лечебных заведениях. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход на 1 слой | 200-500 г/м2 |
| Сухой остаток | Ок. 65 % |
| Плотность | 1,1 - 1,3 кг/л |
| Содержание стирол-бутадиенового сополимера Коэффициент обратимой деформации Расчетный срок эксплуатации в водной среде Расчетный срок эксплуатации на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами Прочность сцепления с бетоном марки м 200 | 30%. 350-400%. 10 лет. 5 лет. 12 кг/см2. |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объёму. Наносить валиком, кистью или распылением в два слоя. |
| Время высыхания | от 1 часа (слой 0,5мм) при t= +20оС и влажности воздуха 65%. |
| Степень блеска | полуматовый |
| База (основа) | C(белая), D(прозрачная) |
| Цвет | Кр-кор., зеленый, черный, белый, серый, синий, прозрачный. |
| Колеровка | Универсальными колеровочными пастами в любые цвета в соответствии с основой. |
| Стойкость к мытью | Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). |
| Хранение транспортировка | При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. |
| Морозостойкость в банке | 5 циклов заморозка/разморозка |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. |
| Фасовка | 1, 3, 7, 14, 25кг |
| Состав | Акриловая дисперсия, вода, молотый Байкальский мрамор, антисептик, пенообразователь. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть обезжиренной (при необходимости), сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +8°С |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений, ржавчины, жира и пыли. |
| Окраска | Состав перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объёму. Наносить валиком, кистью или распылением в два слоя. Для армирования трещин и стыков использовать, например, малярный бинт. Для улучшения сцепления и увеличения надежности гидроизолирующего слоя рекомендуется поверхность предварительно обработать «Гидроизоляция-Праймер» Капитель. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |
| ОХРАНА ТРУДА | Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Марка | ВД – КИ – 03 – 09 |
| Технические условия | ТУ2316-001-94229329-2011 |