| КРАСКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ для бетонных полов |
| --- |
| Тип | Акриловая органорастворимая краска. |
| Область применения и свойства | Для окраски твердых минеральных оснований, как внутри так и снаружи помещений: бетонных полов, тротуарной и керамической плитки, натурального камня, асфальта. Применяется в качестве эффективного обеспыливающего средства в высоконагруженных помещениях. Уменьшает скольжение гладких поверхностей. Быстро высыхает, обладает высокой стойкостью к механическому воздействию. Образует качественное эмалевое покрытие длительной эксплуатации с высокой атмосферостойкостью, износостойкостью и устойчивостью к мытью с применением любых моющих средств. Удобно наносится, не капает, не брызгает. Уникальный состав материала позволяет не наносить грунтовочный слой перед окраской даже при отрицательных темепературах. Краска изготовлена с использованием высококачественных акриловых смол. Не выделяет токсичных веществ после полного затвердевания. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход на 1 слой | 200 - 400г/м2 |
| Сухой остаток | Ок. 65 % |
| Плотность | 1,5 - 1,7 кг/л |
| Разбавитель | Ацетон, Р-4 |
| Способ нанесения | Краску перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. Наносить кистью, валиком или распылителем на сухую, очищенную от грязи поверхность при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже -30 °С. В качестве разбавителя использовать ацетон или растворитель Р-4. Степень разбавления подбирать опытным путём при необходимости. |
| Время высыхания | от 30 минут при положительных температурах и влажности воздуха 65%, до 24 часов при отрицательных температурах. |
| Степень блеска | полуматовая |
| Цвет | Серый |
| Стойкость к мытью | Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). |
| Хранение транспортировка | При температуре не выше +30°С в плотно закрытой таре, предохраняя от перегрева и прямых солнечных лучей. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. |
| Фасовка | 4.5, 7, 14 кг |
| Состав | Смола акриловая, растворитель, пигмент, наполнитель, тех- нологические добавки. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее -30°С |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений, ржавчины, жира и пыли. |
| Окраска | Краску перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. При необходимости разбавить растворителем не более чем на 5% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть растворителем сразу после применения. |
| ОХРАНА ТРУДА | Не использовать вблизи открытого огня и нагревательных приборов. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания фильтрующий респиратор. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Марка | ПС – КИ – 01 – 02 |
| Технические условия | ТУ2316-002-94229329-2014 |