| Грунт ГИДРОФОБИЗАТОР |
| --- |
| Тип | Акриловый водно-дисперсионный грунт |
| Область применения и свойства | Применяется внутри и снаружи помещений для обработки минеральных и др. впитывающих поверхностей, подверженных прямому попаданию воды. Идеален для защиты газобетона, гипсокартона, шлакоблоков, пескоблоков, кирпича, монолитного бетона и ЖБИ. Может применяться, как финишное покрытие. Отталкивает от обработанной поверхности воду, образуя при этом прозрачное паропроницаемое покрытие. Обладает антибактериальными свойствами, быстро высыхает, не имеет запаха. Устойчив к воздействию неблагоприятных факторов – ультрафиолета, низких и высоких температур, повышенной влажности и прямому попаданию воды. Рекомендован для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход на 1 слой | 150-200 г/м2 в зависимости от рельефа и впитывающей способности поверхности. |
| Сухой остаток | Ок. 21 % |
| Плотность | 0,98 - 1,1 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылителем. |
| Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) % | 1-3 час. |
| Цвет | Бесцветный |
| Хранение транспортировка | При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. |
| Фасовка | 1, 3, 10 кг |
| Состав | Акриловая дисперсия, силиконовая смола, вода, антисептик, пеногаситель. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Условия при нанесении | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунта и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. |
| Нанесение | Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в один слой. Контролировать равномерное пропитывание поверхности без пробелов. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |
| ОХРАНА ТРУДА | Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Марка | ВД – КИ – 02 – 06 |
| Технические условия | ТУ2316-001-94229329-2011 |