| КРАСКА ПЕРЛАМУТРОВАЯ SOLO |
| --- |
| Тип | Акриловая водно-дисперсионная перламутровая краска |
| Область применения и описание | Используется для получения декоративного эффекта и защиты при финишной обработке поверхностей различного типа внутри сухих и влажных помещений. Образует лессирующее (полупрозрачное) покрытие при смешении цветных красок с прозрачной. Обладает высокой укрывистостью, износостойкостью, водостойкостью. Не имеет неприятного запаха. Рекомендуется к применению для декорирования и защиты текстурных, рельефных штукатурок и шпатлёвок . Имеет рекордно короткое время высыхания. Рекомендована для окраски в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, торговых, учебных и лечебных заведениях. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход на 1 слой | 50-90г/м2 |
| Сухой остаток | 40-45 % |
| Плотность | 1,0 - 1,3 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от объёма. |
| Время высыхания при (20±2)°C и относительной влажности (65±5) % | 30мин. до нанесения последующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью и механическим воздействиям достигается через 2 недели. |
| Степень блеска | полуглянцевый |
| Цвет | прозрачный, изумрудный, бронзовый, серебристый, медный, синий, золотой. |
| Колеровка | Самостоятельно в любые тона универсальными колеровочными пастами и водными колер-красками. |
| Стойкость к мытью | Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Нерастворима бытовыми растворителями и агрессивными моющими средствами. |
| Хранение транспортировка | При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. |
| Фасовка | 1, 2кг |
| Состав | Акриловая дисперсия, вода, перламутровый наполнитель, технологические добавки. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха не выше 80%. |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений, жира и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более равномерного по цвету и прочного покрытия, снижения расхода краски основание рекомендуется загрунтовать, например, грунтом «Пропиточный» Капитель. Для помещений с повышенной влажностью использовать грунт «Влагозащита» Капитель. |
| Окраска | Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя. Излишки краски удалить, например, резиновым шпателем не позднее чем через 10мин. после нанесения. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |
| Охрана труда | Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Марка | ВД – КИ – 03 – 05 |
| Технические условия | ТУ2316-001-94229329-2011 |