| ЛАК полиуретановый ПАРКЕТНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ (ГЛЯНЦЕВЫЙ/МАТОВЫЙ) |
| --- |
| Тип | Полиуретановый водно-дисперсионный лак |
| Область применения и свойства | Предназначен для наружных и внутренних работ. Создает декоративное полупрозрачное покрытие, подчеркивающее текстуру древесины. Используется для покрытия пола и других поверхностей, испытывающих значительные механические нагрузки. Может использоваться для покрытия кирпича, искусственного и натурального камня. Обладает повышенной стойкостью к механическому воздействию и солнечной радиации. Образует высокопрочное покрытие длительной эксплуатации с высокой водо- и атмосферостойкостью. Быстро высыхает, не имеет запаха. Безопасен для людей и животных. Перед лакировкой поверхности в качестве грунтовочного слоя рекомендуется использовать пропитки «Капитекс», что значительно увеличивает прочность и долговечность покрытия. Таким же образом можно придать необходимый оттенок поверхности, вместо колерования самого лака. Рекомендован для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход на 1 слой | 100-250 г/м2 |
| Сухой остаток | Ок. 20 % |
| Плотность | 1,0 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылителем. |
| Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) % | 1-3 час. |
| Цвет | Бесцветный |
| Степень блеска | Матовый/глянцевый |
| Хранение транспортировка | При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не замораживать! |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. |
| Фасовка | 1, 2.5, 10 кг |
| Состав | Полиуретановая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель, технологические добавки. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Условия при нанесении | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, лака и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Поверхность обепылить и высушить. |
| Нанесение | Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в два-три слоя. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |
| ОХРАНА ТРУДА | Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лаками, красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Марка | ВД – КИ – 02 – 04 |
| Технические условия | ТУ2316-001-94229329-2011 |