| КАПИТЕКС |
| --- |
| Тип | Акриловая водно-дисперсионная антисептическая пропитка для дерева |
| Область применения и свойства | Применяется внутри и снаружи помещений для декорирования и защиты деревянных и деревоплитных строений, сооружений и изделий не покрытых ранее лакокрасочными материалами. Создает полупрозрачное, декоративное покрытие, подчеркивающее текстуру древесины. Эффективно защищает дерево от всех видов атмосферных воздействий, УФ лучей и биологического поражения плесневыми грибами (в том числе синевой), водорослями и другой микрофлорой. Рекомендуется использовать как грунтовочный слой перед лакировкой деревянной поверхности, что значительно увеличивает прочность и долговечность покрытия, снижает расход лака на 10-15%. Быстро высыхает, не имеет запаха. Безопасно для людей и животных. Так же можно применять для обработки минеральных и др. впитывающих поверхностей: кирпич, бетон, цементные и гипсовые составы, песчаник, известняк. Рекомендован для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход на 1 слой | 100-200 г/м2 в зависимости от степени подготовки дерева (спил, оструганное или шлифованное) |
| Сухой остаток | Ок. 20 % |
| Плотность | 1,0 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылителем. |
| Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) % | 1-3 час. |
| Цвет | Бесцветный, сосна, рябина, орех, тик, светлый тик, палисандр, венге, малахит, махагон, груша, белый, сибирский багульник. |
| Хранение транспортировка | При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать встряхиванием канистры. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. |
| Фасовка | 1, 3, 10 кг |
| Состав | Акриловая дисперсия, вода, антисептик, пеногаситель, пигмент. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Условия при нанесении | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, пропитки и воздуха должна быть не менее +5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Поверхность обепылить и высушить. |
| Нанесение | Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем в два-три слоя. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |
| ОХРАНА ТРУДА | Пропитка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Марка | ВД – КИ – 02 – 01 |
| Технические условия | ТУ2316-001-94229329-2011 |