| Грунт-эмаль РЖАВОСТОП (ПРОФИ) |
| --- |
| Тип | Акриловая краска-грунт по металлу. |
| Область применения и свойства | для окраски металлических поверхностей (железо, оцинкованное железо, нержавеющая сталь, медь, ржавый металл). Применяется как самостоятельное финишное покрытие, а также в качестве противокоррозионного грунтовочного слоя перед окраской любыми видами эмалей. Идеально подходит для окраски металлической и шиферной кровли. Отлично ложится на дерево, бетон, асфальт, прочное старое лакокрасочное покрытие. Используется для наружных и внутренних работ. Образует прочное, эластичное матовое покрытие эмалевого типа с повышенной стойкостью ко всем типам агрессивных сред. Позволяет проводить окраску металлических поверхностей без дополнительного использования грунтовки и преобразователя ржавчины. Обеспечивает долговременную защиту от коррозии. Не имеет неприятного запаха, обладает высокой укрывистостью, быстро высыхает, не желтеет. Идеально подходит для окраски металлической и шиферной кровли, ондулина. Применяется как самостоятельное финишное покрытие, и в качестве противокоррозионного грунтовочного слоя перед окраской как водными, так и алкидными эмалями. Так же может применяться как универсальная высококачественная краска на поверхностях любого типа (дерево, бетон, пластик, кирпич и т.д.). Обеспечивает долговременную защиту от коррозии. Быстро высыхает, не меняет цвет, не имеет запаха, удобно наносится, обладает антигрибковыми свойствами, устойчива к ультрафиолету и перепадам температур. Рекомендована для окраски в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход на 1 слой | 90-130 г/м2 |
| Сухой остаток | Ок. 45 % |
| Плотность | 1,4 - 1,5 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от объёма |
| Время высыхания при (20±2)°C и относительной влажности (65±5) % | 1 час до нанесения последующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью и механическим воздействиям достигается через 2 недели. |
| Степень блеска | матовый |
| База | А |
| Цвет | Кр-кор., зеленый, черный, белый, серый, голубой. |
| Колеровка | В слабонасыщенные тона: по любой колеровочной системе как основа А (белая); самостоятельно универсальными колеровочными пастами и колер красками на водной основе. |
| Стойкость к мытью | Краска образует покрытие, устойчивое к мытью с применением неабразивных бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). |
| Хранение транспортировка | При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. |
| Морозостойкость в банке | 5 циклов заморозка/разморозка |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. |
| Фасовка | 1, 3, 7, 14 кг |
| Состав | Акриловая дисперсия, вода, молотый Байкальский мрамор, антисептик, ингибитор коррозии, технологические добавки. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть обезжиренной и очищенной от непрочно держащихся ЛКМ и ржавчины, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений, ржавчины, жира и пыли. |
| Окраска | Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два-три слоя. Совместимость с медными трубами проверить нанесением на скрытый участок трубопровода. Для гарантированной защиты от коррозии обеспечить равномерную укрывистость (без непрокрасов и просветов) поверхности с суммарным расходом не менее 250 г/м2. При расчетах расхода краски необходимо учитывать степень неровности поверхности! |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |
| ОХРАНА ТРУДА | Эмаль пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Марка | ВД – КИ – 03 – 07 |
| Технические условия | ТУ2316-001-94229329-2011 |