КРАСКА ФАСАДНАЯ эластичная

| Тип | Акриловая водно-дисперсионная эластичная белая краска |
| --- | --- |
| Область применения и свойства | Старые минеральные и деревянные фасады, уже подверженные растрескиванию, новые фасады и интерьеры где на стадии строительства необходимо предупредить трещинообразование на окрашенной поверхности. Внутри сухих помещений краска может применяться для покрытия металлических поверхностей Фасадная эластичная краска – экологически чистый продукт, обладающий уникальным набором свойств: стойкость к резким перепадам температур, ультрафиолету, растрескиванию основания и деформации подложки, высокая паропроницаемость и одновременно водостойкость. Отличается от классических красок повышенной эластичностью готового покрытия. Обладает антигрибковыми свойствами. Быстро высыхает, не имеет запаха, допустимо использовать в жилых помещениях в присутствии людей Краска удобно наносится, образует матовое дышащее покрытие длительной эксплуатации с высокой водо- и атмосферостойкостью, устойчивое к частому мытью с применением моющих средств. Быстро высыхает, не меняет цвет, не имеет запаха. Рекомендована для окраски в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, торговых, учебных и лечебных заведениях. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход на 1 слой | 150-200 г/м2 |
| Сухой остаток | Ок. 55 % |
| Плотность | 1,4 - 1,5 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. Для удобства нанесения возможно разбавление водой не более чем на 10% от объёма |
| Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) % | 1 час до нанесения последующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели. |
| Степень блеска | матовый |
| База | А |
| Цвет | Белый |
| Колеровка | В слабонасыщенные тона по любой колеровочной системе как основа А или самостоятельно универсальными колер пастами и колер красками на водной основе. |
| Стойкость к мытью | Краска образует покрытие, устойчивое к влажной уборке с применением неабразивных бытовых моющих средств (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). |
| Хранение транспортировка | При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. |
| Фасовка | 1, 3, 7, 14, 25кг |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°С, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения устойчивости покрытия к мытью поверхность рекомендуется загрунтовать, например, грунтом «Фасадный» Капитель, для помещений с повышенной влажностью использовать грунт «Влагозащита» Капитель. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. |
| Окраска | Краску перед применением тщательно перемешать миксером на малых оборотах, контролируя при этом отсутствие осадка, при необходимости разбавить водой не более чем на 10% по объёму. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |
| ОХРАНА ТРУДА | Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. |
| Марка | ВД – КИ – 03 – 09 |
| Технические условия | ТУ2316-001-94229329-2011 |