| ГЕРМЕТИК для швов |
| --- |
| Тип | Герметик заполняющий акриловый на водной основе |
| Область применения | Применяется внутри и снаружи помещений для герметизации заполненных (пакля, термоджут, стекловата, вспененный каучук, монтажная пена) межпанельных швов при ремонте зданий и в крупнопанельном строительстве. Для герметизации межвенцовых швов в деревянном домостроении. Идеален для защиты швов заполненных полиуретановыми монтажными пенами. Герметик является финишным покрытием. Возможность заполнения пустого шва до 10мм шириной. Обладает антибактериальными свойствами. Имеет высокую адгезию ко всем строительным материалам. Быстро высыхает, не имеет запаха, допустимо использовать в жилых помещениях в присутствии людей. Устойчив к воздействию неблагоприятных факторов: ультрафиолета, низких и высоких температур, повышенной влажности и прямому попаданию воды, деформации подложки, растрескиванию основания, воздействию агрессивных сред. Рекомендован для применения в жилых и офисных помещениях, детских дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Расход на 1 слой | При толщине слоя 2мм 1,6 кг/м2 поверхности шва. |
| Сухой остаток | Ок. 78,5 % |
| Плотность | 1,5 – 1,7 кг/л |
| Растяжимость | До 100% |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Герметик тщательно перемешать; равномерно внести картушным пистолетом, шпателем, кельмой или теркой в обеспыленный шов. |
| Время высыхания при (20±2) °C и относительной влажности (65±5) % | До пылестойкости 1 час. Окончательное затвердевание 2 суток. |
| Цвет | Белый (под заказ: серый, красно-коричневый, черный, зеленый, прозрачный) |
| Хранение транспортировка | При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Допускается однократная транспортировка в зимний период с заморозкой. Разморозить в теплом помещении без механического воздействия. После полной разморозки, перед применением, тщательно перемешать миксером на малых оборотах. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 3 года. |
| Фасовка | 8, 16 кг |
| Состав | Акриловая дисперсия, вода, молотый Байкальский мрамор, антисептик, пенообразователь. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Условия при нанесении | Температура поверхности, герметика и воздуха должна быть не менее +5°С. |
| Предварительная подготовка | Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и тщательно очищенной от непрочных слоев старого покрытия. Пылящие или рыхлые основания рекомендуется предварительно обработать «Обеспыливателем для бетона» Капитель |
| Нанесение | Герметик тщательно перемешать; равномерно внести картушным пистолетом, шпателем, кельмой или теркой в обеспыленный шов. Излишки срезать ножом после полного застывания. |
| Очистка инструментов | Инструмент промыть водой сразу после применения. |
| ОХРАНА ТРУДА | Герметик пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими герметиками и ЛКМ. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. Для защиты рук применять резиновые перчатки. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не сбрасывать в канализацию и водоемы. |
| Марка | ВД – КИ – 03 – 09 |
| Технические условия | ТУ2316-001-94229329-2011 |