Грунт-эмаль 1к Фунд-СП

Однокомпонентная грунт-эмаль на основе полимеризационных смол для защитно-декоративного покрытия изделий из древесины и древесных материалов. После высыхания образует светостойкую пленку, обладающую высокой адгезией. Содержит органические растворители.

Информация о продукте

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Цвет пленки эмали | Колеруется по каталогу RAL |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ- 246 с соплом диаметра 4 мм. при температуре 20,0 ± 0,5 0С, с. | 60 - 80 |
| Массовая доля не летучих веществ, % | 59 - 63 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)0С, ч., не более | 0.5 |
| Твердость покрытия по прибору У-1А, см | 50 |
| Твердость по маятникук М-3, усл. ед. | 0,33 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм., не более | 1 |
| Адгезия покрытия, баллы, не более |
| к нелегированной стали | 1 |
| к оцинкованной стали | 1 |
| Повторное нанесение слоев, ч.. | 1 |
| Укрывистость г/м2 | 115 |

Назначение

Материал предназначен для нанесения на изделия из древесины и древесных материалов. Обеспечивает высокую свето- и атмосферостойкость.

Рекомендации по нанесению

Рекомендуется наносить при температурах от -100С до +250С и относительной влажности воздуха до 80%, не допускать выпадение росы

Возможно нанесение грунт-эмали при более низких (до -15 ºС) и более высоких (до +35 ºС) температурах, но необходимо учитывать изменение времени жизни и отверждения с учетом температурной зависимости реакции отверждения материала.

Наносить можно кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением распылителем.

В случае пневматического распыления материал разбавляют до рабочей вязкости.

Использовать сопло 1,5 – 1,8 мм. и давление 3 – 5 атм.

В случае безвоздушного распыления использовать с вязкостью при поставке. Применять сопло 0,4 мм. и давление 150 – 160 атм.

Подготовка поверхности и материала

Поверхность следует обработать до степени Sa 2 ½. Обезжирить поверхность.

Тщательно перемешать грунт-эмаль до однородной массы. При необходимости можно осторожно разбавить растворителем. При длительном хранении может повышаться вязкость, в этом случае также следует разбавить растворителем.

Меры предосторожности

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. Рекомендуется использовать средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Упаковка и хранение

Материал поставляется в металлических ведрах по 20 кг , 25 кг, 50 кг. Материал должен храниться в сухом прохладном месте при температуре выше 0 ºС. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке — 12 месяцев