ТУ 2313-002-20812160-2013

Лак Фунд-СП

Аналог AkzoNobel

Описание:

Лак ФУНД-СП  – полиуретановый, двухкомпонентный, отверждаемый

ароматическими полиизоцианатами, высокоструктурированный полиуретановый материал.

Образует твёрдое и прочное покрытие.

Предназначена:

Для защитно-декоративного покрытия деревянных поверхностей.

Эксплуатируемых в любых атмосферных условиях от -80 до +50 градусов, агрессивных средах, щелочей и слабых кислот.

Особые свойства:

Отличная адгезия ко всем типам поверхностей.

Обладает высокой прочностью и эластичностью.

Наносится без предварительного грунтования.

Обладает хорошей химической стойкостью.

Не выцветает на протяжении всего заявленного срока.

Обладает хорошими смачивающими свойствами.

Отверждается при низких температурах.

Отличная стойкость к механическим и химическим воздействиям.

Инструкция по применению:

Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения образования конденсата. Используйте только в том случае, когда нанесение и отверждение могут проходить при температуре выше  -10 градусов, желательно выше 0 градусов.

Для деревянных или изделий из фанеры рекомендуется подготовить поверхность шлифовальными материалами ручным или механическим способом.

В основу добавить отвердитель ФУНД-СО, перемешать 2-3 минуты, после наносить на подготовленную поверхность кисточкой. Второй слой наносить через 24 часа, третий слой через 12 часов.

Техническая характеристики:

| Внешний вид пленки | После высыхания эмаль должна образовывать ровную однородную глянцевую пленку |
| --- | --- |
| Условная вязкость при температуре (20±0,5)оС, по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с | 40-150 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45-52 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Время высыхания до степени 3 при(20±2)оС, ч, не более: | 2 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе на приборе типа У 1, см, не менее | 50 |

Подготовка поверхности:

- Очистить поверхность от пыли, грязи, воды, масленых пятен ГОСТ 9.402

Способы нанесения:

- Кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление.

Меры предосторожности:

- Материал огнеопасен

- Не работать вблизи открытых источников огня

- Работы производить при хорошей вентиляции помещений

- Использовать индивидуальные средства защиты

- Хранить Грунт/эмаль в помещении от -10 до +30 градусов

Внимание

При добавлении большого количества разбавителя в рабочую смесь наблюдается уменьшение

глянца.

Главный технолог ____________________________________ Мельниченко В.И.

Генеральный директор ________________________________ Солодов С.М.