Грунт-эмаль Фунд-СП 2к

Материал двухкомпонентный на полиуретановой основе холодной и горячей сушки.

Назначение

Для защитно-декоративного покрытия по бетону, кирпичу и штукатурке, эксплуатируемых в атмосферных условиях и агрессивных средах.

Информация о продукте

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Цвет пленки эмали | Черный, зеленый, светло-серый, серый, белый |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ- 246 с соплом диаметра 4 мм. при температуре 20,0 ± 0,5 0С, с. | 50-150 |
| Массовая доля нелетучех веществ, % | 60-75 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
| Степень перетира, мкм, не более | 20 |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)0С, мин | 15 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе на приборе У 1, см, не менее | 50 |

Особые свойства

- Отличная адгезия ко всем типам поверхностей

- Обладает высокой прочностью, наносится без предварительного грунтования

- Обладает хорошей химстойкостью

- Возможность использовать в сушильных камерах (до +40°C)

Инструкция по применению

- Перед применением тщательно перемешать основу до однородного состояния.

- Добавить отвердитель Фунд-СО, перемешать (не менее 3 минут)

- Выдержать 1-3 минут.

- Подготовленную грунт-эмаль наносить при температуре не ниже -10 0С

- Наносить на сухую поверхность.

- Наносить кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылителем

Подготовка поверхности

Поверхность необходимо отчистить от пыли, грязи, воды, масляных пятен ГОСТ 9.402

Обработать растворителем производства ЛКЗ «Мария».

Меры предосторожности

- Материал огнеопасен

- Не работать вблизи открытых источников огня

- Производить работы при хорошей вентиляции помещений

- Использовать индивидуальные средства защиты

- Хранить грунт-эмаль при температуре от -10 до +30 градусов